附件4：

53项冶金行业标准样品成分含量

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Co | Sn |  |  |
| 1 | YSBS 41306-2009 | 不锈钢304L校正样品 | 推荐值 | 0.023 | 0.390 | 0.860 | 0.032 | 0.0009 | 18.35 | 8.22 | 0.617 | 0.209 | 0.066 | 0.128 | 0.022 | 200 | 上海材料研究所检测中心 |
| 续上表 |  |  |  | As | W | Nb | Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YSBS 41306-2009 | 不锈钢304L校正样品 | 推荐值 | 0.0061 | 0.024 | 0.011 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | S | P | Si | Al | Ca | Ba | Fe | Cr | Mn | Ni | Cu |  |  |
| 2 | YSBC 14610-2009 | 硅铝钙钡合金标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.13 0.02 | 0.021 0.002 | 0.022 0.002 | 53.39 0.10 | 9.14 0.08 | 8.25 0.09 | 12.39 0.09 | 14.22 0.09 | 0.021 0.001 | 0.17 0.01 | 0.0061 0.0008 | 0.176 0.005 | 500 | 武汉钢铁（集团）公司研究院 |
| 续上表 |  |  |  | Co | Sr | Ti | Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | YSBC 14610-2009 | 硅铝钙钡合金标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0022 0.0003 | 0.132 0.007 | 0.084 0.002 | 0.21 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Al | V | Ti | Sn | Cu |  |  |  |  |
| 3 | YSBC 19604-2009 | 钛铁FeTi70 标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.041 0.002 | 3.46 0.04 | 1.59 0.03 | 0.051 0.003 | 0.011 0.001 | 10.64 0.08 | 0.158 0.012 | 43.82 0.14 | 0.056 0.005 |  |  |  | 500 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Als | Alt |  |  |
| 4 | YSBS 15328-2009 | 不锈钢标准样品00Cr17Ni14Mo2 | 标准值及 标准偏差 | 0.023 0.001 | 0.659 0.009 | 1.16 0.02 | 0.030 0.001 | 0.0019 0.0003 | 17.35 0.05 | 11.13 0.05 | 2.12 0.03 | 0.314 0.006 | 0.0034 0.0005 | 0.0039 0.0008 | 500 | 太原钢铁（集团）公司技术中心 |
| 续上表 |  |  |  | N | Co |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | YSBS 15328-2009 | 不锈钢标准样品00Cr17Ni14Mo2 | 标准值及 标准偏差 | 0.046 0.003 | 0.104 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si |  | Mn |  | P |  | S |  | Cr | Ni | Mo |  | V |  | Cu |  | Co |  | Nb |  |  |
| 5 | YSBS 20255-2009 | 低合金钢(1)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0080 0.0003 | 0.025 0.001 |  | 0.055 0.001 |  | 0.0050 0.0003 |  | 0.0079 0.0003 |  | 0.033 0.001 | 0.035 0.002 | 0.031 0.003 |  | 0.0031 0.0003 |  | 0.031 0.002 |  | 0.0065 0.0006 |  | 0.0026 0.0004 | 200 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 续上表 |  |  |  | Ti |  | Alt |  | Sn |  | B |  | As |  | Pb |  | Sb |  | Zr |  | Ca |  | Bi |  |  |  |
| 5 | YSBS 20255-2009 | 低合金钢 标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0022 0.0002 |  | 0.0032 0.0006 |  | 0.0020 0.0004 |  | 0.0006* |  | 0.0028 0.0004 |  | 0.0005* |  | 0.0007* |  | 0.0004* |  | 0.0002* |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Co | As | Sb |  |  |
| 6 | YSBS 281001-2009 | 碳素结构钢Q195标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.081 0.002 | 0.215 0.004 | 0.422 0.005 | 0.016 0.001 | 0.025 0.001 | 0.070 0.002 | 0.0064 0.0002 | 0.0080 0.0003 | 0.0012 0.0002 | 0.0031 0.0002 | 0.0024 0.0003 | 0.0008 0.0001 | 200 | 山东省冶金科学研究院 |
| 7 | YSBC 28128-2009 | 碳素结构钢Q195标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.081 0.001 | 0.215 0.003 | 0.422 0.004 | 0.016 0.001 | 0.025 0.001 | 0.070 0.002 | 0.0064 0.0002 | 0.0080 0.0002 | 0.081 0.0002 | 0.0031 0.0002 | 0.0024 0.0002 | 0.0008 0.0001 | 500 |  |
| 8 | YSBS 281002-2009 | 碳素结构钢Q215标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.118 0.003 | 0.215 0.004 | 0.449 0.005 | 0.013 0.001 | 0.022 0.001 | 0.032 0.001 | 0.0076 0.0003 | 0.011 0.001 | 0.0011 0.0003 | 0.0032 0.0002 | 0.0025 0.0003 | 0.0008 0.0001 | 200 |  |
| 续上表 |  |  |  | Sn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | YSBS 281001-2009 | 碳素结构钢Q195标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0009 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | YSBC 28128-2009 | 碳素结构钢Q195标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0009 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | YSBS 281002-2009 | 碳素结构钢Q215标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0009 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 |  | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C |  | Si |  | Mn |  | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Co | As | Sb |  |  |
| 9 | YSBC 28129-2009 | 碳素结构钢Q215标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  | 0.118 0.002 |  | 0.215 0.003 |  | 0.449 0.004 |  | 0.013 0.001 | 0.022 0.001 | 0.032 0.001 | 0.0076 0.0002 | 0.011 0.001 | 0.0011 0.0002 | 0.0032 0.0001 | 0.0025 0.0002 | 0.0008 0.0001 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
| 10 | YSBS 281003-2009 | 碳素结构钢Q235标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  | 0.148 0.003 |  | 0.213 0.005 |  | 0.509 0.004 |  | 0.017 0.001 | 0.024 0.001 | 0.082 0.001 | 0.0072 0.0004 | 0.011 0.001 | 0.0013 0.0002 | 0.0028 0.0002 | 0.0023 0.0003 | 0.0008 0.0001 | 200 |  |
| 11 | YSBC 28130-2009 | 碳素结构钢Q235标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  | 0.148 0.002 |  | 0.213 0.004 |  | 0.509 0.004 |  | 0.017 0.001 | 0.024 0.001 | 0.082 0.001 | 0.0072 0.0003 | 0.011 0.001 | 0.0013 0.0001 | 0.0028 0.0002 | 0.0023 0.0002 | 0.0008 0.0001 | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  |  |  | Sn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | YSBC 28129-2009 | 碳素结构钢Q215标准样品 |  | 标准值及 标准偏差 |  | 0.0009 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | YSBS 281003-2009 | 碳素结构钢Q235标准样品 |  | 标准值及 标准偏差 |  | 0.0009 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | YSBC 28130-2009 | 碳素结构钢Q235标准样品 |  | 标准值及 标准偏差 |  | 0.0009 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 |  | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Nb | Ti |  |  |
| 12 | YSBS 281004-2009 |  | 低合金钢Q345标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.152 0.003 | 0.419 0.005 | 1.45 0.01 | 0.035 0.003 | 0.028 0.002 | 0.060 0.002 | 0.023 0.001 | 0.019 0.001 | 0.0011 0.0002 | 0.0071 0.0004 |  | 0.0014 0.0002 | 200 | 山东省冶金科学研究院 |
| 13 | YSBC 28204-2009 |  | 低合金钢Q345标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.152 0.002 | 0.419 0.004 | 1.45 0.01 | 0.035 0.002 | 0.028 0.001 | 0.060 0.002 | 0.023 0.001 | 0.019 0.001 | 0.0011 0.0002 | 0.0071 0.0004 |  | 0.0014 0.0002 | 500 |  |
| 14 | YSBS 281005-2009 |  | 合金结构钢20Cr标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.214 0.005 | 0.255 0.005 | 0.597 0.005 | 0.012 0.002 | 0.036 0.001 | 0.790 0.009 | 0.050 0.002 | 0.158 0.003 | 0.013 0.001 | 0.0032 0.0003 |  | 0.0015 0.0002 | 200 |  |
| 15 | YSBC 28205-2009 |  | 合金结构钢20Cr标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.214 0.004 | 0.255 0.004 | 0.597 0.005 | 0.012 0.001 | 0.036 0.001 | 0.790 0.009 | 0.050 0.001 | 0.158 0.003 | 0.013 0.001 | 0.0032 0.0002 |  | 0.0015 0.0001 | 500 |  |
| 16 | YSBS 281006-2009 |  | 热轧带肋钢筋 20MnSi（1）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.227 0.005 | 0.671 0.006 | 1.38 0.01 | 0.027 0.003 | 0.019 0.001 | 0.012 0.001 | 0.0071 0.0002 | 0.0063 0.0003 | 0.0018 0.0002 | 0.0019 0.0003 |  | 0.0014 0.0002 | 200 |  |
| 续上表 |  |  |  |  | Co | As | Sb | Sn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | YSBS 281004-2009 | 低合金钢Q345标准样品 |  | 标准值及 标准偏差 | 0.012 0.001 | 0.0033 0.0003 | 0.0004 0.0001 | 0.0008 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | YSBC 28204-2009 | 低合金钢Q345标准样品 |  | 标准值及 标准偏差 | 0.012 0.001 | 0.0033 0.0003 | 0.0004 0.0001 | 0.0008 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | YSBS 281005-2009 | 合金结构钢20Cr标准样品 |  | 标准值及 标准偏差 | 0.014 0.001 | 0.0080 0.0002 | 0.0028 0.0002 | 0.0093 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | YSBC 28205-2009 | 合金结构钢20Cr标准样品 |  | 标准值及 标准偏差 | 0.014 0.001 | 0.0080 0.0002 | 0.0028 0.0002 | 0.0093 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | YSBS 281006-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSi（1）标准样品 |  | 标准值及 标准偏差 | 0.0026 0.0002 | 0.0043 0.0004 | 0.0004 0.0001 | 0.0012 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Nb | Ti |  |  |
| 17 | YSBC 28206-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSi（1）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.227 0.004 | 0.671 0.005 | 1.38 0.01 | 0.027 0.002 | 0.019 0.001 | 0.012 0.001 | 0.0071 0.0002 | 0.0063 0.0003 | 0.0018 0.0002 | 0.0019 0.0002 |  | 0.0014 0.0002 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
| 18 | YSBS 281007-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSi（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.185 0.005 | 0.585 0.005 | 1.40 0.01 | 0.018 0.002 | 0.028 0.002 | 0.062 0.002 | 0.0062 0.0003 | 0.0059 0.0003 | 0.0009 0.0002 |  |  |  | 200 |  |
| 续上表 |  |  |  | Co | As | Sb | Sn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | YSBC 28206-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSi（1）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0026 0.0002 | 0.0043 0.0003 | 0.0004 0.0001 | 0.0012 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | YSBS 281007-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSi（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0026 0.0003 | 0.0023 0.0003 | 0.0006 0.0001 | 0.0006 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Nb | Ti |  |  |
| 19 | YSBC 28207-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSi（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.185 0.004 | 0.585 0.004 | 1.40 0.01 | 0.018 0.001 | 0.028 0.001 | 0.062 0.001 | 0.0062 0.0002 | 0.0059 0.0003 | 0.0009 0.0002 |  |  |  | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
| 20 | YSBS 281008-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSiV标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.265 0.004 | 0.423 0.005 | 1.49 0.01 | 0.024 0.002 | 0.028 0.002 | 0.040 0.002 | 0.016 0.001 | 0.018 0.001 | 0.0014 0.0002 | 0.070 0.002 |  | 0.0031 0.0003 | 200 |  |
| 21 | YSBC 28208-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSiV标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.265 0.003 | 0.423 0.004 | 1.49 0.01 | 0.024 0.002 | 0.028 0.001 | 0.040 0.002 | 0.016 0.001 | 0.018 0.001 | 0.0014 0.0002 | 0.070 0.002 |  | 0.0031 0.0002 | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  | Co | As | Sb | Sn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | YSBC 28207-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSi（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0026 0.0002 | 0.0023 0.0003 | 0.0006 0.0001 | 0.0006 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | YSBS 281008-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSiV标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0088 0.0004 | 0.0043 0.0003 | 0.0004 0.0001 | 0.0010 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | YSBC 28208-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSiV标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0088 0.0003 | 0.0043 0.0002 | 0.0004 0.0001 | 0.0010 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Nb | Ti |  |  |
| 22 | YSBS 281009-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSiNb标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.198 0.005 | 0.360 0.004 | 1.26 0.01 | 0.033 0.002 | 0.031 0.002 | 0.020 0.001 | 0.010 0.001 | 0.015 0.001 | 0.0010 0.0003 | 0.0067 0.0004 | 0.034 0.002 |  | 200 | 山东省冶金科学研究院 |
| 23 | YSBC 28209-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSiNb标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.198 0.005 | 0.360 0.003 | 1.26 0.01 | 0.033 0.002 | 0.031 0.001 | 0.020 0.001 | 0.010 0.001 | 0.015 0.001 | 0.0010 0.0002 | 0.0067 0.0003 | 0.034 0.002 |  | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  | Co | As | Sb | Sn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | YSBS 281009-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSiNb标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0068 0.0004 | 0.0047 0.0007 | 0.0004 0.0002 | 0.0007 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | YSBC 28209-2009 | 热轧带肋钢筋 20MnSiNb标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0068 0.0003 | 0.0047 0.0006 | 0.0004 0.0002 | 0.0007 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |  |  |  |  |  |
| 24 | YSBC 41105b-2009 | 碳钢20标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.233 0.002 | 0.254 0.004 | 0.404 0.005 | 0.011 0.001 | 0.016 0.001 | 0.121 0.002 | 0.031 0.001 | 0.132 0.001 |  |  |  |  | 500 | 上海材料研究所 |
| 25 | YSBC 41310b-2009 | 合金结构钢35CrMo标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.368 0.004 | 0.288 0.006 | 0.534 0.005 | 0.014 0.001 | 0.0085 0.0004 | 0.934 0.008 | 0.051 0.001 | 0.164 0.004 | 0.156 0.004 |  |  |  | 500 |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P | TiO2 | S | K2O | Na2O |  |  |
| 26 | YSBC 28777-2009 | 烧结矿 （1） 标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 55.49 0.08 | 7.93 0.07 | 4.85 0.02 | 1.84 0.03 | 11.66 0.06 | 2.83 0.04 | 0.289 0.003 | 0.045 0.002 | 0.109 0.003 | 0.040 0.002 | 0.045 0.002 | 0.034 0.003 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
| 27 | YSBC 28778-2009 | 烧结矿（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 53.74 0.10 | 8.52 0.08 | 7.11 0.05 | 3.05 0.03 | 9.67 0.04 | 3.45 0.03 | 0.185 0.005 | 0.036 0.002 | 0.290 0.007 | 0.022 0.001 | 0.145 0.005 | 0.090 0.006 | 500 |  |
| 28 | YSBC 28779-2009 | 烧结矿（3）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 55.58 0.09 | 20.06 0.09 | 9.95 0.06 | 2.38 0.05 | 3.62 0.03 | 5.99 0.05 | 0.097 0.002 | 0.017 0.002 | 0.266 0.006 | 0.106 0.003 | 0.316 0.008 | 0.068 0.003 | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  | As | Cu | Zn | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | YSBC 28777-2009 | 烧结矿 （1） 标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | YSBC 28778-2009 | 烧结矿 （2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.020 0.002 | 0.017 0.001 | 0.018 0.002 | 0.012 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | YSBC 28779-2009 | 烧结矿（3）标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P | TiO2 | S | K2O | Na2O |  |  |
| 29 | YSBC 28773-2009 | 球团矿（1）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 63.07 0.09 | 0.04* | 5.22 0.03 | 1.47 0.03 | 1.34 0.03 | 0.96 0.02 | 0.303 0.006 | 0.028 0.002 | 0.258 0.004 | 0.0084 0.0005 | 0.078 0.002 | 0.103 0.007 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
| 30 | YSBC 28774-2009 | 球团矿（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 61.89 0.10 | 0.18* | 6.88 0.04 | 1.48 0.03 | 1.30 0.05 | 1.00 0.04 | 0.310 0.006 | 0.032 0.001 | 0.251 0.005 | 0.0055 0.0006 | 0.066 0.003 | 0.099 0.003 | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  | As | Cu | Zn | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | YSBC 28773-2009 | 球团矿（1）标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | YSBC 28774-2009 | 球团矿（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  | 0.0089 0.0005 | 0.012 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P | TiO2 | S | K2O | Na2O |  |  |
| 31 | YSBC 28775-2009 | 球团矿（3）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 57.88 0.07 | 6.53 0.09 | 7.92 0.06 | 2.54 0.02 | 3.15 0.05 | 3.11 0.03 | 0.216 0.004 | 0.016 0.002 | 0.207 0.005 | 0.115 0.003 | 0.265 0.006 | 0.105 0.002 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
| 32 | YSBC 28776-2009 | 球团矿（4）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 60.46 0.07 | 0.33 0.03 | 6.12 0.05 | 0.76 0.02 | 0.75 0.04 | 5.15 0.08 | 0.130 0.003 | 0.013 0.001 | 0.154 0.005 | 0.029 0.001 | 0.081 0.005 | 0.036 0.002 | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  | As | Cu | Zn | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | YSBC 28775-2009 | 球团矿（3）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0012* | 0.018 0.001 | 0.039 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山东省冶金科学研究院 |
| 32 | YSBC 28776-2009 | 球团矿（4）标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P | TiO2 | S | K2O | Na2O |  |  |
| 33 | YSBC 28765-2009 | 铁矿石 （1） 标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 60.37 0.10 | 21.03 0.11 | 7.40 0.04 | 3.54 0.04 | 1.49 0.04 | 1.23 0.02 | 0.236 0.004 | 0.043 0.002 | 0.751 0.005 | 0.016 0.002 | 0.090 0.003 | 0.102 0.004 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
| 34 | YSBC 28766-2009 | 铁矿石 （2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 62.65 0.10 | 24.53 0.12 | 4.20 0.04 | 0.39 0.02 | 0.71 0.02 | 4.73 0.05 | 0.113 0.004 | 0.011 0.001 | 0.117 0.004 | 0.114 0.004 | 0.040 0.002 | 0.013 0.001 | 500 |  |
| 35 | YSBC 28767-2009 | 铁矿石（3）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 63.07 0.10 | 23.93 0.12 | 3.38 0.05 | 0.64 0.02 | 0.71 0.02 | 4.82 0.05 | 1.08 0.03 | 0.016 0.002 | 0.224 0.005 | 0.024 0.002 | 0.025 0.003 | 0.016 0.002 | 500 |  |
| 36 | YSBC 28768-2009 | 磁铁矿（1）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 66.18 0.05 | 27.01 0.10 | 2.90 0.04 | 0.54 0.02 | 0.74 0.03 | 2.64 0.04 | 0.103 0.005 | 0.0067 0.0004 | 0.077 0.003 | 0.059 0.002 | 0.054 0.003 | 0.031 0.002 | 500 |  |
| 37 | YSBC 28769-2009 | 磁铁矿（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 67.84 0.09 | 29.72 0.13 | 5.32 0.04 | 0.45 0.02 | 0.155 0.005 | 0.202 0.005 | 0.030 0.001 | 0.0025 0.0003 | 0.097 0.004 | 0.106 0.004 | 0.055 0.003 | 0.018 0.002 | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  | As | Cu | Pb | Zn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | YSBC 28765-2009 | 铁矿石 （1） 标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0012 0.0002 | 0.0080 0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | YSBC 28766-2009 | 铁矿石（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | YSBC 28767-2009 | 铁矿石（3）标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | YSBC 28768-2009 | 磁铁矿（1）标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | YSBC 28769-2009 | 磁铁矿（2）标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P | TiO2 | S | K2O | Na2O |  |  |
| 38 | YSBC 28757-2009 | 褐铁矿标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 57.41 0.09 | 1.89 0.04 | 7.31 0.05 | 5.11 0.03 | 0.34 0.01 | 0.142 0.004 | 0.228 0.004 | 0.054 0.003 | 0.230 0.005 | 0.018 0.002 | 0.150 0.005 | 0.045 0.004 | 500 | 山东省冶金科学研究院 |
| 39 | YSBC 28756-2009 | 赤铁矿标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 55.81 0.10 | 1.86 0.05 | 13.00 0.04 | 1.93 0.02 | 1.10 0.02 | 0.36 0.01 | 0.026 0.002 | 0.011 0.001 | 0.083 0.003 | 0.469 0.005 | 0.433 0.005 | 0.33 0.01 | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  | As | Cu | Pb | Zn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | YSBC 28757-2009 | 褐铁矿标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0014 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | YSBC 28756-2009 | 赤铁矿标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.23 0.02 | 0.134 0.004 | 0.319 0.004 | 0.161 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si | Mn | Al | Ca | C | Cr | P | S | Nb | Ta | Ti | Cu |  |  |
| 40 | YSBC 18601-2009 | 硅铁FeSi75Al2.0 标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 72.44 0.11 | 0.205 0.006 | 2.16 0.03 | 0.64 0.02 | 0.19 0.01 | 0.109 0.006 | 0.019 0.001 | 0.010 0.002 |  |  |  |  | 500 | 重庆钢铁股份有限公司钢研所 |
| 41 | YSBC 18602-2009 | 锰铁FeMn68C7.0标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 2.38 0.05 | 64.78 0.16 |  |  | 5.84 0.04 |  | 0.194 0.005 | 0.017 0.001 |  |  |  |  | 500 |  |
| 42 | YSBC 18606-2009 | 铌铁FeNb60标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 1.09 0.02 | 0.29 0.02 | 1.35 0.04 |  | 0.070 0.003 |  | 0.159 0.007 | 0.008 0.001 | 66.24 0.12 | 0.084 0.003 | 0.78 0.02 |  | 500 |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si | Mn | Al | Ca | C | Cr | P | S | Nb | Ta | Ti | Cu |  |  |
| 43 | YSBC 18603-2009 | 硅锰合金FeMn68Si18标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 17.21 0.10 | 66.70 0.11 |  |  | 1.70 0.03 |  | 0.183 0.005 | 0.025 0.002 |  |  |  |  | 500 | 重庆钢铁股份有限公司钢研所 |
| 44 | YSBC 18604-2009 | 钛铁FeTi30标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 4.68 0.04 | 2.67 0.05 | 5.38 0.06 |  | 0.065 0.004 |  | 0.043 0.002 | 0.013 0.002 |  |  | 27.93 0.10 | 0.117 0.004 | 500 |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mo | Si | C | S | P | Cu | V | Al | Mn |  |  |  |  |  |
| 45 | YSBC 18605-2009 | 钼铁FeMo55标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 55.78 0.12 | 0.055 0.002 | 0.015 0.001 | 0.079 0.003 | 0.154 0.005 | 0.63 0.02 |  |  |  |  |  |  | 500 | 重庆钢铁股份有限公司钢研所 |
| 46 | YSBC 18607-2009 | 钒铁50 （1） 标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  | 2.05 0.04 | 0.46 0.01 | 0.018 0.002 | 0.049 0.003 |  | 51.77 0.09 | 0.038 0.003 | 0.95 0.02 |  |  |  | 500 |  |
| 47 | YSBC 18608-2009 | 钒铁50 （2） 标准样品 | 标准值及 标准偏差 |  | 0.76 0.02 | 0.403 0.004 | 0.043 0.002 | 0.049 0.002 |  | 48.93 0.09 | 0.158 0.006 | 0.26 0.01 |  |  |  | 500 |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SiO2 | MnO | P | S | K2O | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | TiO2 | TFe | FeO |  |  |
| 48 | YSBC 11707-2009 | 球团矿(TFe65)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 5.56 0.04 | 0.086 0.002 | 0.011 0.001 | 0.0030 0.0004 | 0.115 0.006 | 0.070 0.003 | 1.05 0.03 | 1.30 0.03 | 1.13 0.05 | 0.151 0.006 | 63.33 0.08 | 1.76 0.03 | 500 | 钢铁研究总院测试所 |
| 49 | YSBC 11708-2009 | 烧结矿(TFe65)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 4.50 0.06 | 0.355 0.007 | 0.058 0.005 | 0.023 0.003 | 0.038 0.002 | 0.057 0.003 | 9.89 0.08 | 2.87 0.05 | 2.20 0.02 | 0.108 0.005 | 56.02 0.09 | 7.78 0.06 | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  | Cu | Pb | Zn | As |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | YSBC 11707-2009 | 球团矿(TFe65)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0045 0.0005 | 0.0006* | 0.0058 0.0004 | 0.0006* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | YSBC 11708-2009 | 烧结矿(TFe65)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0044 0.0003 | 0.0031 0.0008 | 0.065 0.005 | 0.0014 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SiO2 | MnO | P | S | K2O | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | TiO2 | TFe | FeO |  |  |
| 50 | YSBC 11704-2009 | 铁精矿(TFe65)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 6.63 0.06 | 0.069 0.003 | 0.013 0.002 | 0.060 0.001 | 0.006 0.0005 | 0.0027 0.0003 | 0.11 0.01 | 0.20 0.01 | 0.19 0.01 | 0.008 0.001 | 66.65 0.06 | 25.52 0.19 | 500 | 钢铁研究总院测试所 |
| 51 | YSBC 11705-2009 | 铁精矿(TFe70)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 2.67 0.05 | 0.061 0.003 | 0.0064 0.0004 | 0.048 0.002 | 0.035 0.002 | 0.017 0.002 | 0.19 0.01 | 0.26 0.01 | 0.31 0.02 | 0.117 0.002 | 69.58 0.07 | 29.37 0.15 | 500 |  |
| 52 | YSBC 11706-2009 | 铁精矿(TFe60)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 4.47 0.05 | 0.081 0.003 | 0.0093 0.0003 | 0.044 0.002 | 0.063 0.002 | 0.047 0.003 | 0.31 0.02 | 0.45 0.02 | 0.94 0.02 | 0.267 0.005 | 67.03 0.07 | 27.72 0.17 | 500 |  |
| 续上表 |  |  |  | Cu | Pb | Zn | As |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | YSBC 11704-2009 | 铁精矿(TFe65)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0011 0.0002 | 0.0034 0.0003 | 0.0030 0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | YSBC 11705-2009 | 铁精矿(TFe70)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0021 0.0005 | 0.0004* | 0.0039 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | YSBC 11706-2009 | 铁精矿(TFe60)标准样品 | 标准值及 标准偏差 | 0.0015 0.0005 | 0.0003* | 0.0047 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Als | Alt |  |  |  |
| 53 | YSBS 15348-2009 | 不锈钢（304）校正样品 | 推荐值 | 0.046 | 0.522 | 1.08 | 0.026 | 0.0012 | 17.22 | 8.07 | 0.107 | 0.155 |  | 0.008 |  | 200 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |